浙江埃普瑞纳米新材料股份有限公司

Zhejiang Emperor Nano New Materials Co.,Ltd.

品质分析书

| 样品名称: | SIN-20nm |
| --- | --- |
| 生产编号: | SIN -20220303101 |
| 生产日期: | 2022年 01月04日 |
| 检测日期: | 2022年 01月07日 |

| 最终检测结果 | 合 格 |
| --- | --- |

检测结果

| 项目 | 检测方式 | 规格 | 结果 | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观颜色 | 目视 | 白色 | 白色 | 合格 |
| 纯度, % | XRF | ≥ 99.00 | 99.03 | 合格 |
| 比表面积,m2/g | BET | ≥60 | 80 | 合格 |
| 平均粒径,D50 nm | TEM | 10-30 | 20 | 合格 |
| 松装密度，g/cm3 | SVM | ≤0.1 | 0.07 | 合格 |
| H | ICP | <0.01% | 0.005 | 合格 |
| O | ICP | <0.01% | 0.006 | 合格 |
| N | ICP | <0.01% | 0.003 | 合格 |
| SI | ICP | <0.1% | 0.06 | 合格 |

TEM 照片:                                      XRD 结果:

质量管控部:

日      期: